## Slide 1
«Дослідження методами машинного навчання залізовмісних дефектів у кремнієвих n+-p-p+ структурах»
Виконав: Завгородній Олексій Володимирович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Оліх Олег Ярославович
Київ - 2026
Галузь знань: 10 – Природничі науки
Спеціальність: 104 – Фізика та астрономія
Міністерство освіти і науки України
Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему:

## Slide 2
Актуальність
2
Кремнієві сонячні елементи складають > 90% світового ринку фотоелектричних перетворювачів
Ефективність елементів обмежується дефектами, зокрема точковими дефектами та
Необхідність переходу від складної та тривалої спектроскопії (DLTS, EPR) до швидкої неруйнівної оцінки рівня забруднення сонячних елементів

## Slide 3
Актуальність
Інфрачервона Фур’є спектроскопія
Перехідна спектроскопія глибоких рівнів
Електронно-парамагнітний резонанс
Вимірювання тривалості життя носіїв
можуть потребувати особливих умов експерименту
висока вартість обладнання
довготривалість експериментів
необхідність спеціальної підготовки зразків
чутливість лише до певних типів дефектів
3
Мас-спектрометрія з тліючим розрядом
Недоліки існуючих методів:

## Slide 4
Актуальність
Стандартні вольт-амперні вимірювання
Методи машинного навчання
Концентрація домішки заліза
швидкість
дешеві
не потребують спеціалізованого обладнання
універсальні
4
Переваги запропонованих методів:

## Slide 5
Вивчення впливу залізовмісних дефектів на властивості кремнієвих сонячних елементів в широкому діапазоні зовнішніх умов та параметрів структур; розробка методик характеризації дефектів на основі аналізу вольт-амперних характеристик із застосуванням алгоритмів машинного навчання
Мета
Об’єкт дослідження
Кремнієві сонячні елементи n⁺-p-p⁺ типу з домішками заліза
Предмет дослідження
Закономірності впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри кремнієвих сонячних елементів; розробка методик прогнозування концентрації заліза з використанням алгоритмів машинного навчання та моделей комп’ютерного зору
5

## Slide 6
Методи дослідження
6
Вейвлет-перетворення часових залежностей , отримання ознак за допомогою моделей комп’ютерного зору
Моделювання ВАХ n⁺-p-p⁺ сонячних елементів із урахуванням наявності залізовмісних домішок за допомогою програми SCAPS-1D
Вимірювання ВАХ, вимірювання кінетики струму короткого замикання
Створення моделей машинного навчання за допомогою пакетів Keras, Scikit-learn, Xgboost, та їхня оптимізація з використанням методів random search, grid search та пакету Optuna
+
+
+
+
+

## Slide 7
Моделювання
Параметри, що варіювалися під час моделювання
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 180 - 380 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Освітлення | AM1.5G (1000 Вт/) 940 нм (5 Вт/) 940 нм (10 Вт/) | 3
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 180 - 380 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Освітлення |  | 3
7
Стан 1:
Стан 2:

## Slide 8
Додатково враховані температурні та концентраційні залежності:
  коефіцієнту поглинання [AIP Advances 5 067168];
  ефективних мас вільних носіїв
  [O’Mara Handbook of semiconductor silicon technology 1990];
  теплових швидкостей носіїв [J. Appl. Phys 67 2944];
  ширини забороненої зони за Пасслером [Phys. Rev. B 66 085201];
  коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації
  [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 235 111467];
  коефіцієнтів Оже-рекомбінації [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 234 111428];
  звуження забороненої зони внаслідок легування [Phys. Rev. B. 116 194505];
  густини станів поблизу границь дозволених зон [J. Appl. Phys 115 093705];
  рухливості електронів та дірок за теорією Классена [Solid-State Electron. 35 953];
  параметрів дефектних рівнів [Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 187 263–272].
SCAPS 3.3.11
8
Моделювання

## Slide 9
9
Темнові ВАХ – діапазон вимірювання напруг [0 – 0,45] В
Світлові ВАХ – діапазон вимірювання напруг [0 – ] В
Концентрація заліза в зразках - [ – ]
Діапазон температур для зразків [300 – ] К
Пластини були леговані бором -
Товщина кремнієвих пластин – 380 мкм
SiO2 і Si3N4 були антивідбивним та пасивуючим шарами
Експеримент

## Slide 10
Методи машинного навчання
10
Приклад: -altered мав значення , що відрізнялися
від тренувального набору, інші параметри не змінювалися
-altered - можливість навчання з чітко визначеними параметрами КСЕ
-altered - нарізані з різних частин кремнієвого злитка пластини можуть мати різну концентрацію
-altered - температура в лабораторії або на виробництві може коливатися
-altered - кремнієві пластини ніколи не бувають ідеально однаковими за товщиною
-altered - комплексна перевірка узагальнювальної здатності моделі
-altered
-altered
-altered
-altered
-altered
Метрики ефективності моделей:
Симуляція
Тренувальний набір
Тестовий набір
Експеримент
Експериментальний набір

## Slide 11
Методика оцінки величини фактора неідеальності (n)
11
Темнові вольт-амперні характеристики:
визначає дифузійний струм
визначає рекомбінаційний струм
дводіодна
модель
Під час апроксимації шуканими параметрами були: фактор неідеальності (n) та струми насичення ()
IJAYA алгоритм
та - фактори неідеальності, при існуванні рекомбінації ШРХ і власної рекомбінації
та - фактори неідеальності, якщо враховувати тільки власну рекомбінацію
зміна фактора неідеальності після відновлення пар FeB

## Slide 12
Вплив фактора неідеальності на характеристики сонячних елементів
13
Залежність n від T та
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
Залежність n від T та
: (а), (б);
:
(а)
(б)
(в)
Кольори поверхонь відповідають випадкам:
Залежність n
від та
:
290 (а)
340 (б)

## Slide 13
14
Залежності довжини дифузії електронів від . Заштрихована область – значення , що використовувались при моделюванні.
Розподіл частки до загального числа домішок в базі.
Криві: 1 - Стану 1, 2 - різниця між кривими 1 і 3, 3 - Стан 2.
T = 330 K
- коефіцієнт залежності
Максимальний вплив товщини бази при
1,05 < < 1,25
На фактор неідеальності впливають процеси не тільки в області просторового заряду але і в квазінейтральній області
Вплив фактора неідеальності на характеристики сонячних елементів

## Slide 14
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
15
Модель №1 -
Модель №2 -

## Slide 15
16
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
Результати 10-кратної перехресної перевірки на тренувальному наборі даних
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
-altered | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
-altered | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
-altered | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
-altered | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
 | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
 | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
 | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
 | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Результати тестування DNN
Оцінка точності прогнозування на синтетичних даних

## Slide 16
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
17

## Slide 17
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
Оцінка точності на експериментальних даних
ВАХ для зразка з
(2,0 ± 0,4)
Зразок | NFe,MEAS, 1012 cм-3 | Т, К | nFeFeB | nFe | NFe,PRED, 1012 cм-3 |  |  | 
 |  |  |  |  | DNNFeFeB |  | DNNFeFeB-Fe | 
 |  |  |  |  | трен. | Full | трен. | Full
1 | 2,0  0,4 | 300 | 1,214 | 1,195 | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 2,0
 |  | 320 | 1,204 | 1,148 | 6,6 | 1,9 | 16 | 19
 |  | 340 | 1,118 | 1,111 | 3,8 | 1,2 | 89 | 574
2 | 6,7  0,7 | 300 | 1,223 | 1,222 | 8,9 | 5,6 | 15 | 11
 |  | 320 | 1,183 | 1,182 | 1,2 | 0,4 | 10 | 32
 |  | 340 | 1,138 | 1,173 | 9,8 | 1,7 | 26 | 411
18
Точність прогнозування моделі DNNFeFeB-Fe при високих температурах зменшується через складність вимірювання ВАХ на таких температурах – важко підтримувати стабільну температуру коли вона в рази більша за кімнатну температуру.

## Slide 18
Світлові вольт-амперні характеристики
Моделювали та досліджували саме відносні зміни параметрів :
визначали безпосередньо з вольт-амперних характеристик
19

## Slide 19
Вплив залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри
20

## Slide 20
21

## Slide 21
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
22
Величини коефіцієнтів кореляції Пірсона (R) для відносних змін фотоелектричних параметрів та характеристик сонячних елементів
для двох типів освітлення

## Slide 22
23
Застосування алгоритмів машинного навчання до оцінки за фотоелектричними параметрами сонячного елемента

## Slide 23
Наприклад, передбачає використання моделі глибокої нейронної мережі, навчання якої проводилося для монохроматичного освітлення із використанням набору з 4 вхідних параметрів {, , , } та застосуванням аналізу головних компонент
Розмірність набору ознак {4, 5, 6, 7, 4:PC, 5:PC, 6:PC, 7:PC}
Тип освітлення {AM1.5, 940 нм}
Алгоритм {RF, GB, XGB, SVR, DNN}
Застосування алгоритмів машинного навчання до оцінки за фотоелектричними параметрами сонячного елемента
24
Розмірність | Значення
4 | {, , , }
5 | {, , , , }
6 | {, , , , , }
7 | {, , , , , , }
Розмірність | Значення
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 

## Slide 24
Результати тестування на синтетичних даних
-altered
MAPE
MSE
25

## Slide 25
Результати тестування на синтетичних даних
25
-altered
-altered
T-altered

## Slide 26
Результати тестування на експериментальних даних
26

## Slide 27
Використання моделей комп’ютерного зору до оцінки
28
Струм короткого замикання
час
Змодельовані залежності (t) (а) та відповідні вейвлет-спектрограми для концентрацій заліза (б) та (в)
неперервне вейвлет перетворення
З використанням вейвлета Морле

## Slide 28
Використання моделей комп’ютерного зору до оцінки
27

## Slide 29
29
Базова модель | Тип моделі | Обробка | Вихідна розмірність | Маркування
EfficientNetB7 | Класифікатор | немає | 1000 | ENB7:CL
 | Виділення | немає | 2560 | ENB7:FE
 |  | PCA | 39 | ENB7:FE:P
MobileNetV2 | Класифікатор | немає | 1000 | MNV2:CL
 | Виділення | немає | 1280 | MNV2:FE
 |  | PCA | 124 | MNV2:FE:P
NASNetLarge | Класифікатор | немає | 1000 | NAS:CL
 |  | PCA | 30 | NAS:CL:P
 | Виділення | немає | 4032 | NAS:FE
ResNet152V2 | Класифікатор | немає | 1000 | R152:CL
 | Виділення | немає | 2048 | R152:FE
Xception | Класифікатор | немає | 1000 | XCP:CL
 | Виділення | немає | 2048 | XCP:FE
Базова модель | Тип моделі | Обробка | Вихідна розмірність | Маркування
YOLOv4 (CSPDarknet53) | Виділення (верхній, необроблені) | немає | 86528 | YL:FE1
 |  | PCA | 137 | YL:FE1:P
 | Виділення (верхній, передостанній, необроблені) | немає | 433640 | YL:FE2
 |  | PCA | 142 | YL:FE2:P
 | Виділення (верхній, усереднені) | немає | 512 | YL:FP1
 | Виділення (верхній і передостанній, усереднені) | немає | 1024 | YL:FP2
Виділення - ознак з зображень | Усереднені - ознаки
Верхній, передостанній – шари моделі комп’ютерного зору

## Slide 30
Оцінка прогнозування для тренувального набору даних
Незафарбовані кола - фаза навчання, тоді як зафарбовані кола та незафарбовані квадрати - фаза тестування для змодельованих та експериментальних наборів даних
30
Тренування відбувалося на наборі з 25 змодельованих зразків

## Slide 31
Тестування на змодельованому та експериментальному наборах даних
31

## Slide 32
Тренування на експериментальному наборі
Незафарбовані квадрати - фаза навчання, тоді як зафарбовані квадрати - фаза тестування
32
Тренування на 20 зразках, діапазон став вужчим порівняно з тренуванням на синтетичних даних - проти

## Slide 33
Тестування моделей навчених на експериментальному наборі
Тестування відбувалося на іншому експериментальному наборі даних, що відрізнявся від того набору, який використовувався для навчання моделей
33

## Slide 34
Загальні висновки
1. Шляхом моделювання вольт-амперних характеристик кремнієвих n+–p–p+ структур створена база даних, яка відображає кількісний вплив конфігурації та концентрації залізовмісних дефектів на фактор неідеальності, напругу розімкнутого кола, струм короткого замикання, фактор форми та ефективність фотоелектричного перетворення. Масив даних містить інформацію для структур з товщиною бази в діапазоні (180 ÷ 380) мкм концентрацією легуючої домішки (бору) в базі ( ÷ ) , температур (290 ÷ 340) К та концентрацією заліза ( ÷ ) . Інформація про фотоелектричні параметри відповідає широкосмуговому освітленню AM1.5G та монохроматичному освітленню з довжиною хвилі 940 нм та інтенсивністю 5 Вт ⁄ і 10 Вт ⁄ .
2. Виявлено, що на значення фактора неідеальності кремнієвих n+–p–p+ структур впливають процеси як в області просторового заряду, так і в квазінейтральній області; зокрема при перевищені товщиною бази довжини дифузії неосновних носіїв заряду величина фактора неідеальності зменшується.
3. Показано, що відносна зміна струму короткого замикання кремнієвого сонячного елементу при зміні конфігурації залізовмісних дефектів монотонно зростає з підвищенням концентрації заліза, а її знак та величина залежать від рівня легування бази. Виявлено, що зміни струму короткого замикання досягають досягають 40% (при AM1.5G) та 150% (при монохроматичному освітленні) при , що дозволяє використовувати їх для оцінки концентрації заліза. Зміни ефективності фотоелектричного перетворення є немонотонною функцією кількості заліза (при AM1.5G); зміни напруги розімкнутого кола та фактора форми значно менші (до 14% та 7% відповідно) та неоднозначно пов’язані з концентрацією заліза.
34

## Slide 35
34
Загальні висновки
4. Розроблено глибокі нейронні мережі, призначені для передбачення концентрації заліза в кремнієвих n+–p–p+ структурах на основі величини фактора неідеальності. Показано, що точність прогнозів зростає при одночасному використанні значень фактора неідеальності, які відповідають різним станам залізовмісних дефектів. Показано, що середня квадратична відносна похибка прогнозів розроблених мереж досягає 0,005.
5. Визначено ефективність моделей машинного навчання, орієнтованих на визначення концентрації заліза на основі змін фотоелектричних параметрів кремнієвих n+–p–p+ структур, що використовують різні алгоритми. Показано, що алгоритми eXtreme Gradient Boosting та Deep Neural Network забезпечують найвищу точність прогнозування для синтетичних даних (MSE = 0,004; MAPE = 9%; R2 = 0,997) та для експериментальних даних (MSE = 0,004; MAPE = 9%; R2 = 0,987).
6. Показано, що для режиму монохроматичного освітлення найбільша точність визначення концентрації заліза досягається при використанні у якості дескрипторів значень струму короткого замикання, температури та параметрів структури (товщина та рівень легування бази). У випадку сонячного освітлення доцільно додатково використовувати значення напруги розімкнутого кола, фактора форми та ефективності фотоелектричного перетворення.
7. Виявлено, що точність визначення концентрації заліза в кремнієвих n+–p–p+ структурах методами машинного навчання суттєво залежить від рівня легування бази. Зокрема, найменша точність спостерігається при концентрації бору близько . Загалом, надзвичайно важливо, щоб рівень легування, який використовується при тренуванні моделей, збігався з тим, який очікується у тестових структурах.

## Slide 36
Загальні висновки
35
8. На прикладі визначення концентрації заліза в кремнієвих n+–p–p+ структурах на основі кінетичних залежностей струму короткого замикання показана висока ефективність регресійних моделей, що використовують ознаки, отримані внаслідок застосування стандартних моделей комп’ютерного зору до вейвлет-спектрограм часових залежностей електрофізичних параметрів. Зокрема, показано можливість використання для якісного навчання екстремально малих (20 25) наборів даних.
9. Встановлено, що найвищу точність прогнозування концентрації заліза в n+–p–p+ структурах забезпечують архітектури, що передбачають використання EfficientNetB7 або NASNetLarge у поєднанні з Support Vector Regression або Deep Neural Network. Шляхом тестування визначено, що для моделей з оптимальними конфігураціями для синтетичних та експериментальних даних середні абсолютні відносні похибки становлять (5,86,2)% та (717)%, відповідно, медіанні абсолютні відносні похибки (3,75.4)% та (510)%, коефіцієнти детермінації (0,9870,999) та (0,970 0,996), що свідчить про придатність методу для практичного використання.
10. Показано, що у випадку вихідних даних з низьким рівнем шуму (синтетичні криві) як дескриптори регресійної моделі рекомендується використовувати повні вектори ознак, отримані при застосуванні моделей комп’ютерного зору, тоді як за наявності підвищеного рівня шуму (експериментальні залежності) ефективніше спиратися на ймовірності класів зображень та (або) застосовувати метод аналізу головних компонент.

## Slide 37
Список публікацій здобувача у яких опубліковані основні наукові результати
36
O. Ya. Olikh and O. V. Zavhorodnii, "Modeling of ideality factor value in n+–p–p+-Si structure," J. Phys. Stud., vol. 24, no. 4, pp. 4701-1-4701-8, 2020, doi: 10.30970/jps.24.4701. (Q4)
O. Olikh, O. Lozitsky, and O. Zavhorodnii, "Estimation for iron contamination in Si solar cell by ideality factor: Deep neural network approach," Prog. Photovolt. Res. Appl., vol. 30, no. 6, pp. 648-660, 2022, doi: 10.1002/pip.3539. (Q1)
O. Olikh, O. Zavhorodnii, Y. Olikh, S. Gapochenko and O. Lyubchenko, "Deep Learning-Based Impurity Evaluation: Targeting Silicon Solar Cells' Photovoltaic Parameters," Proceedings of the 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916328. (Conference Paper)
O. Olikh and O. Zavhorodnii, "Iron’s impact on silicon solar cell execution: Comprehensive modeling across diverse scenarios," Mater. Sci. Eng. B, vol. 317, p. 118192, 2025, doi: 10.1016/j.mseb.2025.118192. (Q1)
O. Olikh and O. Zavhorodnii, "Determination the iron concentration in silicon solar cells using photovoltaic parameters and machine learning," Sol. Energy, vol. 300, p. 113754, 2025, doi: 10.1016/j.solener.2025.113754. (Q1)
O. Ya. Olikh, O. Zavhorodnii, and Y. Perets, "Computer vision-based method for quantifying iron-related defects in silicon solar cells," Semicond. Sci. Technol., vol. 41, no. 1, p. 015021, 2026, doi: 10.1088/1361-6641/ae3850. (Q2)

## Slide 39
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
16
Гіперпараметр | Значення
 | 4, 5, 6, 8, 10, 15
 | 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150
BS | 8, 16, 32, 64, 128
ActF | ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU
Opt | SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl
LR | , , ,
 | 100, 300, 400, 600, 1000, 1500
PreM | StandartScaler, MinMaxScaler
RegF | Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout
RR | , , ,
DR | 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
WI | Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones
Гіперпараметр | Значення
 | 4, 5, 6, 8, 10, 15
 | 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150
BS | 8, 16, 32, 64, 128
ActF | ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU
Opt | SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl
LR | 
 | 100, 300, 400, 600, 1000, 1500
PreM | StandartScaler, MinMaxScaler
RegF | Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout
RR | 
DR | 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
WI | Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
Результати 10-кратної перехресної перевірки на тренувальному наборі
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
-altered | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
-altered | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
-altered | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
-altered | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
 | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
 | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
 | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
 | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Результати тестування DNN
Початковий простір пошуку гіперпараметрів мереж