## Slide 1
«Дослідження методами машинного навчання залізовмісних дефектів у кремнієвих n+-p-p+ структурах»
Виконав: Завгородній Олексій Володимирович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Оліх Олег Ярославович
Київ - 2026
Галузь знань: 10 – Природничі науки
Спеціальність: 104 – Фізика та астрономія
Міністерство освіти і науки України
Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему:

## Slide 2
Актуальність
2
Кремнієві сонячні елементи складають > 90% світового ринку фотоелектричних перетворювачів
Ефективність елементів обмежується дефектами, зокрема точковими дефектами та
Наявність Fe → додаткові рівні в забороненій зоні (є центрами рекомбінації) → зменшення довжини дифузії носіїв заряду → зменшення

## Slide 3
Актуальність
Інфрачервона Фур’є спектроскопія
Перехідна спектроскопія глибоких рівнів
Електронно-парамагнітний резонанс
Вимірювання тривалості життя носіїв
можуть передбачати використання нетрадиційних умов експерименту (низькі температури, магнітні поля)
висока вартість обладнання
довготривалість експериментів
необхідність спеціальної підготовки зразків
потреба висококваліфікованого персоналу
чутливість лише до певних типів дефектів
3

## Slide 4
Актуальність
Стандартні вольт-амперні вимірювання
Методи машинного навчання
Концентрація домішки заліза
швидкий метод
дешевий
не потребує дорогого обладнання
універсальний
не потребує кваліфікованого персоналу
4

## Slide 5
Вивчення впливу залізовмісних дефектів на властивості кремнієвих сонячних елементів в широкому діапазоні зовнішніх умов та параметрів структур; розробка методик характеризації дефектів на основі аналізу вольт-амперних характеристик із застосуванням алгоритмів машинного навчання
Мета
Об’єкт дослідження
Кремнієві сонячні елементи n⁺-p-p⁺ типу з домішками заліза
Предмет дослідження
Закономірності впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри кремнієвих сонячних елементів; розробка методик прогнозування концентрації заліза з використанням алгоритмів машинного навчання та моделей комп’ютерного зору
5

## Slide 6
Методи дослідження
6
Вейвлет-перетворення часових залежностей , отримання ознак за допомогою моделей комп’ютерного зору
Моделювання ВАХ n⁺-p-p⁺ сонячних елементів із урахуванням наявності залізовмісних домішок за допомогою програми SCAPS-1D
Вимірювання ВАХ, вимірювання кінетики струму короткого замикання
Створення моделей машинного навчання за допомогою пакетів Keras, Scikit-learn, Xgboost, та їхня оптимізація з використанням методів random search, grid search та пакету Optuna
+
+
+
+
+

## Slide 7
Методика моделювання та експерименту
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 150 - 240 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 150 - 240 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Параметри, що варіювалися для першої моделі
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 180 - 380 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Освітлення | AM1.5G (1000 Вт/) 940 нм (5 Вт/) 940 нм (10 Вт/) | 3
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 180 - 380 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Освітлення |  | 3
Параметри, що варіювалися для другої моделі
7

## Slide 8
Методика моделювання та експерименту
8
Перша розрахункова модель
Друга розрахункова модель
Темнові вольт-амперні характеристики
Світлові вольт-амперні характеристики
При апроксимації темнових ВАХ вважалося:

## Slide 9
Методика моделювання та експерименту
Додатково враховані температурні та концентраційні залежності:
  коефіцієнту поглинання [AIP Advances 5 067168];
  ефективних мас вільних носіїв
  [O’Mara Handbook of semiconductor silicon technology 1990];
  теплових швидкостей носіїв [J. Appl. Phys 67 2944];
  ширини забороненої зони за Пасслером [Phys. Rev. B 66 085201];
  коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації
  [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 235 111467];
  коефіцієнтів Оже-рекомбінації [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 234 111428];
  звуження забороненої зони внаслідок легування [Phys. Rev. B. 116 194505];
  густини станів поблизу границь дозволених зон [J. Appl. Phys 115 093705];
  рухливості електронів та дірок за теорією Классена [Solid-State Electron. 35 953];
  параметрів дефектних рівнів [Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 187 263–272].
SCAPS 3.3.11
9

## Slide 10
Методика моделювання та експерименту
Стан 1
Всі атоми заліза не утворюють комплекси (перебувають у міжвузловому положенні):
Стан 2
В кремнії співіснують як ізольовані міжвузлові атоми заліза, так і їхні пари з заміщуючим бором:
10
Для розрахункових моделей оцінювалися саме відносні зміни параметрів n, :

## Slide 11
Методика моделювання та експерименту
11
Темнові ВАХ – діапазон вимірювання напруг [0 – 0,45] В
Світлові ВАХ – діапазон вимірювання напруг [0 – ] В
Концентрація заліза в зразках - [ – ]
Діапазон температур для зразків [300 – ] К, з кроком 0,01 К
Пластини були леговані бором -
Крок 0,01 В

## Slide 12
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
З урахуванням двох конфігурацій дефектів було змодельовано 15048 структур для першої розрахункової моделі кремнієвого сонячного елемента.
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки рекомбінацію Шоклі-Рида-Хола
Випадок існування лише неспарених :
- фактор неідеальності, при існуванні як рекомбінації Шоклі-Рида-Хола, так і власної рекомбінації
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки власну рекомбінацію
Випадок співіснування пар та
Фактор неідеальності (n)
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки рекомбінацію Шоклі-Рида-Хола
- фактор неідеальності, при існуванні як рекомбінації Шоклі-Рида-Хола, так і власної рекомбінації
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки власну рекомбінацію
+
- зміна фактора неідеальності після відновлення пар
12

## Slide 13
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
13
Залежність n від T та
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
Залежність n від T та
: (а), (б);
:
(а)
(б)
(в)
Кольори поверхонь відповідають випадкам:
Залежність n
від та
:
290 (а)
340 (б)

## Slide 14
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
14
Залежності довжини дифузії електронів в базі КСЕ для Стану 1. Заштрихована область – значення , що використовувались при моделюванні.
Розподіл частки до загального числа домішок в базі.
Криві: 1 - Стану 1, 2 - різниця між кривими 1 і 3, 3 - Стан 2.
T = 330 K
- коефіцієнт залежності
Максимальний вплив товщини бази при
1,05 < < 1,25
На фактор неідеальності впливають процеси не тільки в області просторового заряду але і в квазінейтральній області

## Slide 15
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
15

## Slide 16
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
16

## Slide 17
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
17
Величини кореляцій фотоелектричних параметрів та характеристик сонячних елементів (числа представляють собою коефіцієнти кореляції Пірсона, R)
та - відповідають значенням 2 параметрів з вибірки {
} для і-того КСЕ, та - їх середні значення,
а - це загальна кількість розглянутих варіантів КСЕ
Набір параметрів | частка поясненої дисперсії (%) |  |  |  |  |  | 
 | ГК0 | ГК1 | ГК2 | ГК3 | ГК4 | ГК5 | ГК6
(𝑇, , , ) | 43,23/ 42,80 | 25,00/ 25,00 | 25,00/ 25,00 | 6,7/ 7,2 | - | - | -
(𝑇, , , , ) | 52,39/ 52,46 | 20,00/ 20,00 | 20,00/ 20,00 | 7,48/ 7,51 | 0,13/ 0,03 | - | -
(𝑇, , , , , ) | 44,40/ 59,02 | 18,78/ 16,73 | 16,67/ 16,67 | 16,46/ 6,28 | 3,61/ 1,29 | 0,08/ 0,01 | -
(𝑇, , , , , , ) | 43,29/ 63,24 | 22,59/ 14,41 | 14,29/ 14,29 | 14,19/ 5,65 | 4,29/ 1,95 | 1,35/ 0,46 | 0,002/ 0,01
Набір параметрів | частка поясненої дисперсії (%) |  |  |  |  |  | 
 | ГК0 | ГК1 | ГК2 | ГК3 | ГК4 | ГК5 | ГК6
 | 43,23/ 42,80 | 25,00/ 25,00 | 25,00/ 25,00 | 6,7/ 7,2 | - | - | -
 | 52,39/ 52,46 | 20,00/ 20,00 | 20,00/ 20,00 | 7,48/ 7,51 | 0,13/ 0,03 | - | -
 | 44,40/ 59,02 | 18,78/ 16,73 | 16,67/ 16,67 | 16,46/ 6,28 | 3,61/ 1,29 | 0,08/ 0,01 | -
 | 43,29/ 63,24 | 22,59/ 14,41 | 14,29/ 14,29 | 14,19/ 5,65 | 4,29/ 1,95 | 1,35/ 0,46 | 0,002/ 0,01
Результати PCA для наборів змінних для оцінки в КСЕ Числа представляють частку поясненої дисперсії, пов'язаної з кожним ГК, при використанні освітлення AM1.5 / 940 нм.

## Slide 18
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
18
де
Функція втрат
Відносна квадратична похибка
Модель №1 -
Модель №2 -

## Slide 19
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
19
Коефіцієнт детермінації
де - середнє з усіх істинних значень концентрацій заліза
Гіперпараметр | Значення
 | 4, 5, 6, 8, 10, 15
 | 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150
BS | 8, 16, 32, 64, 128
ActF | ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU
Opt | SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl
LR | , , ,
 | 100, 300, 400, 600, 1000, 1500
PreM | StandartScaler, MinMaxScaler
RegF | Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout
RR | , , ,
DR | 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
WI | Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones
Гіперпараметр | Значення
 | 4, 5, 6, 8, 10, 15
 | 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150
BS | 8, 16, 32, 64, 128
ActF | ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU
Opt | SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl
LR | 
 | 100, 300, 400, 600, 1000, 1500
PreM | StandartScaler, MinMaxScaler
RegF | Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout
RR | 
DR | 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
WI | Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones
Тренувальний набір - 15048 ВАХ
Тестовий набір - Fe-altered (857 ВАХ)
B-altered (514 ВАХ)
T-altered (832 ВАХ)
d-altered (1189 ВАХ)
All-altered (684 ВАХ)
4076 ВАХ
Для кількісної оцінки якості тренування моделей використали 10-кратну перехресну перевірку
Full набір - Тренувальний набір + Тестовий набір
використовували для навчання моделей, натреновані таким чином моделі не застосовувалися до синтетичних тестових наборів, а лише до результатів вимірювань

## Slide 20
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
20
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
Результати 10-кратної перехресної перевірки
Оцінка точності DNN на синтетичних даних
Мережа Параметр |  |  | 
 | Значення |  | 
Конфігурація схованих шарів | 120-108-96-84-72-60 | 100-100-100-100 | 100-100-100-100
BS | 32 | 32 | 32
ActF | ReLu | ReLu | ReLu
Opt | Adamax | Adamax | Adamax
LR |  |  | 
 | 400 | 1500 | 1500
WI | Xavier Normal | Xavier Normal | Xavier Normal
RF | Без функції | Без функції | Без функції
PreM | StandartScaler | StandartScaler | StandartScaler
Мережа Параметр |  |  | 
 | Значення |  | 
Конфігурація схованих шарів | 120-108-96-84-72-60 | 100-100-100-100 | 100-100-100-100
BS | 32 | 32 | 32
ActF | ReLu | ReLu | ReLu
Opt | Adamax | Adamax | Adamax
LR |  |  | 
 | 400 | 1500 | 1500
WI | Xavier Normal | Xavier Normal | Xavier Normal
RF | Без функції | Без функції | Без функції
PreM | StandartScaler | StandartScaler | StandartScaler
Раціональні набори гіперпараметрів
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
d-altered | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
B-altered | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
Fe-altered | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
All-altered | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
d-altered | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
B-altered | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
Fe-altered | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
All-altered | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Результати тестування DNN

## Slide 21
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
Оцінка точності DNN на синтетичних даних
21
Результати
прогнозування
моделі
Результати
прогнозування
моделі

## Slide 22
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
Оцінка точності DNN на експериментальних даних
ВАХ, виміряні при 300 К, 320 К і 340 К для зразка з
(2,0 ± 0,4)
Зразок | NFe,MEAS, 1012 cм-3 | Т, К | nFeFeB | RSH, FeFeB, Ом | nFe | RSH, Fe, Ом | NFe,PRED, 1012 cм-3 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | DNNFeFeB |  | DNNFeFeB-Fe | 
 |  |  |  |  |  |  | трен. | Full | трен. | Full
1 | 2,0  0,4 | 300 | 1,214 | 1,6106 | 1,195 | 1,4106 | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 2,0
 |  | 320 | 1,204 | 8,6105 | 1,148 | 8,0105 | 6,6 | 1,9 | 16 | 19
 |  | 340 | 1,118 | 4,3105 | 1,111 | 4,3105 | 3,8 | 1,2 | 89 | 574
2 | 6,7  0,7 | 300 | 1,223 | 2,9106 | 1,222 | 2,6106 | 8,9 | 5,6 | 15 | 11
 |  | 320 | 1,183 | 1,7106 | 1,182 | 1,7106 | 1,2 | 0,4 | 10 | 32
 |  | 340 | 1,138 | 1,3106 | 1,173 | 1,3106 | 9,8 | 1,7 | 26 | 411
Зразок | NFe,MEAS, 1012 cм-3 | Т, К | nFeFeB | RSH, FeFeB, Ом | nFe | RSH, Fe, Ом | NFe,PRED, 1012 cм-3 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | DNNFeFeB |  | DNNFeFeB-Fe | 
 |  |  |  |  |  |  | трен. | Full | трен. | Full
1 | 2,0  0,4 | 300 | 1,214 |  | 1,195 |  | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 2,0
 |  | 320 | 1,204 |  | 1,148 |  | 6,6 | 1,9 | 16 | 19
 |  | 340 | 1,118 |  | 1,111 |  | 3,8 | 1,2 | 89 | 574
2 | 6,7  0,7 | 300 | 1,223 |  | 1,222 |  | 8,9 | 5,6 | 15 | 11
 |  | 320 | 1,183 |  | 1,182 |  | 1,2 | 0,4 | 10 | 32
 |  | 340 | 1,138 |  | 1,173 |  | 9,8 | 1,7 | 26 | 411
Апроксимація відбувалася згідно з дводіодним рівнянням, шуканими параметрами були , ,
Модель у більшості випадків демонструє гірші результати, ніж
22