## Slide 1
«Дослідження методами машинного навчання залізовмісних дефектів у кремнієвих n+-p-p+ структурах»
Виконав: Завгородній Олексій Володимирович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Оліх Олег Ярославович
Київ - 2026
Галузь знань: 10 – Природничі науки
Спеціальність: 104 – Фізика та астрономія
Міністерство освіти і науки України
Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему:

## Slide 2
Актуальність
2
Кремнієві сонячні елементи складають > 90% світового ринку фотоелектричних перетворювачів
Ефективність елементів обмежується дефектами, зокрема точковими дефектами та
Необхідність переходу від складної та тривалої спектроскопії (DLTS, EPR) до швидкої неруйнівної оцінки рівня забруднення сонячних елементів

## Slide 3
Актуальність
Інфрачервона Фур’є спектроскопія
Перехідна спектроскопія глибоких рівнів
Електронно-парамагнітний резонанс
Вимірювання тривалості життя носіїв
можуть потребувати особливих умов експерименту
висока вартість обладнання
довготривалість експериментів
необхідність спеціальної підготовки зразків
чутливість лише до певних типів дефектів
3
Мас-спектрометрія з тліючим розрядом

## Slide 4
Актуальність
Стандартні вольт-амперні вимірювання
Методи машинного навчання
Концентрація домішки заліза
швидкий метод
дешевий
не потребує спеціалізованого обладнання
універсальний
4

## Slide 5
Вивчення впливу залізовмісних дефектів на властивості кремнієвих сонячних елементів в широкому діапазоні зовнішніх умов та параметрів структур; розробка методик характеризації дефектів на основі аналізу вольт-амперних характеристик із застосуванням алгоритмів машинного навчання
Мета
Об’єкт дослідження
Кремнієві сонячні елементи n⁺-p-p⁺ типу з домішками заліза
Предмет дослідження
Закономірності впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри кремнієвих сонячних елементів; розробка методик прогнозування концентрації заліза з використанням алгоритмів машинного навчання та моделей комп’ютерного зору
5

## Slide 6
Методи дослідження
6
Вейвлет-перетворення часових залежностей , отримання ознак за допомогою моделей комп’ютерного зору
Моделювання ВАХ n⁺-p-p⁺ сонячних елементів із урахуванням наявності залізовмісних домішок за допомогою програми SCAPS-1D
Вимірювання ВАХ, вимірювання кінетики струму короткого замикання
Створення моделей машинного навчання за допомогою пакетів Keras, Scikit-learn, Xgboost, та їхня оптимізація з використанням методів random search, grid search та пакету Optuna
+
+
+
+
+

## Slide 7
Методика моделювання та експерименту
Параметри, що варіювалися під час моделювання
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 180 - 380 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Освітлення | AM1.5G (1000 Вт/) 940 нм (5 Вт/) 940 нм (10 Вт/) | 3
Параметр | Діапазон значень | Кількість
 | 180 - 380 | 4
 |  | 9
 |  | 19
T (K) | 290 - 340 | 11
Освітлення |  | 3
7
Стан 1:
Стан 2:

## Slide 8
Методика моделювання та експерименту
Додатково враховані температурні та концентраційні залежності:
  коефіцієнту поглинання [AIP Advances 5 067168];
  ефективних мас вільних носіїв
  [O’Mara Handbook of semiconductor silicon technology 1990];
  теплових швидкостей носіїв [J. Appl. Phys 67 2944];
  ширини забороненої зони за Пасслером [Phys. Rev. B 66 085201];
  коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації
  [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 235 111467];
  коефіцієнтів Оже-рекомбінації [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 234 111428];
  звуження забороненої зони внаслідок легування [Phys. Rev. B. 116 194505];
  густини станів поблизу границь дозволених зон [J. Appl. Phys 115 093705];
  рухливості електронів та дірок за теорією Классена [Solid-State Electron. 35 953];
  параметрів дефектних рівнів [Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 187 263–272].
SCAPS 3.3.11
8

## Slide 9
Методика моделювання та експерименту
9
Темнові вольт-амперні характеристики:
(3, 6)– дифузійний струм
(2, 5) – рекомбінаційний струм
визначає дифузійний струм
визначає рекомбінаційний струм
дводіодна
модель
IJAYA алгоритм

## Slide 10
Методика моделювання та експерименту
10
Темнові ВАХ – діапазон вимірювання напруг [0 – 0,45] В
Світлові ВАХ – діапазон вимірювання напруг [0 – ] В
Концентрація заліза в зразках - [ – ]
Діапазон температур для зразків [300 – ] К
Пластини були леговані бором -
Товщина кремнієвих пластин – 380 мкм
SiO2 і Si3N4 були антивідбивним та пасивуючим шарами

## Slide 11
Метрики оцінки ефективності, тестові набори для алгоритмів
11
Натреновані моделі тестувалися на даних, що відрізнялися від тренувального набору:
Приклад: -altered мав значення , що відрізнялися
від тренувального набору, інші параметри не змінювалися
-altered
-altered - найближчий до реальних умов, можливість навчання мережі для структур з чітко визначеними параметрами
-altered - пластини, нарізані з різних частин кремнієвого злитка можуть мати різну концентрацію легуючої домішки бору
-altered - температура в лабораторії або на заводській лінії може коливатися, а сонячний елемент нагріватися під час вимірювань
-altered - кремнієві пластини для сонячних елементів ніколи не бувають ідеально однаковими за товщиною
-altered - комплексна перевірка узагальнювальної здатності моделі в багатовимірному просторі
-altered
-altered
-altered
-altered
-altered

## Slide 12
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
З урахуванням двох станів дефектів було змодельовано 15048 структур
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки рекомбінацію Шоклі-Рида-Хола
Випадок існування лише неспарених :
- фактор неідеальності, при існуванні як рекомбінації Шоклі-Рида-Хола, так і власної рекомбінації
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки власну рекомбінацію
Випадок співіснування пар та
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки рекомбінацію Шоклі-Рида-Хола
- фактор неідеальності, при існуванні як рекомбінації Шоклі-Рида-Хола, так і власної рекомбінації
- фактор неідеальності, якщо враховувати тільки власну рекомбінацію
+
- зміна фактора неідеальності після відновлення пар
12

## Slide 13
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
13
Залежність n від T та
1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
Залежність n від T та
: (а), (б);
:
(а)
(б)
(в)
Кольори поверхонь відповідають випадкам:
Залежність n
від та
:
290 (а)
340 (б)

## Slide 14
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
14
Залежності довжини дифузії електронів від . Заштрихована область – значення , що використовувались при моделюванні.
Розподіл частки до загального числа домішок в базі.
Криві: 1 - Стану 1, 2 - різниця між кривими 1 і 3, 3 - Стан 2.
T = 330 K
- коефіцієнт залежності
Максимальний вплив товщини бази при
1,05 < < 1,25
На фактор неідеальності впливають процеси не тільки в області просторового заряду але і в квазінейтральній області

## Slide 15
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
15
Модель №1 -
Модель №2 -

## Slide 16
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
16
Гіперпараметр | Значення
 | 4, 5, 6, 8, 10, 15
 | 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150
BS | 8, 16, 32, 64, 128
ActF | ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU
Opt | SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl
LR | , , ,
 | 100, 300, 400, 600, 1000, 1500
PreM | StandartScaler, MinMaxScaler
RegF | Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout
RR | , , ,
DR | 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
WI | Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones
Гіперпараметр | Значення
 | 4, 5, 6, 8, 10, 15
 | 30, 40, 50, 75, 100, 120, 150
BS | 8, 16, 32, 64, 128
ActF | ReLu, sigmoid, tanh, SELU, ELU
Opt | SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, Adagrad, Adamax, Nadam, Ftrl
LR | 
 | 100, 300, 400, 600, 1000, 1500
PreM | StandartScaler, MinMaxScaler
RegF | Без функції регуляризації, L2, L1, Dropout
RR | 
DR | 0,2, 0,3, 0,4, 0,5
WI | Xavier Normal, Xavier Uniform, He Normal, He Uniform, Random Normal, Random Uniform, Ones
Для кількісної оцінки якості тренування моделей використали 10-кратну перехресну перевірку
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
MSRE |  | 
Мережа Набір |  | 
тренувальний | 0,31 ± 0,07 | 0,03 ± 0,01
повний (Full) | 0,28 ± 0,05 | 0,03 ± 0,01
Результати 10-кратної перехресної перевірки
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
-altered | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
-altered | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
-altered | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
-altered | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Набір |  |  |  | 
 | MSRE |  | MSRE | 
T-altered | 0,41 | 0,936 | 0,020 | 0,994
 | 0,37 | 0,961 | 0,018 | 0,996
 | 1,06 | 0,881 | 0,084 | 0,991
 | 0,06 | 0,991 | 0,005 | 0,996
 | 0,54 | 0,813 | 0,138 | 0,948
Результати тестування DNN
Початковий простір пошуку гіперпараметрів мереж

## Slide 17
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
17

## Slide 18
Застосування глибоких нейронних мереж до оцінки за величиною n
Оцінка точності на експериментальних даних
ВАХ для зразка з
(2,0 ± 0,4)
Зразок | NFe,MEAS, 1012 cм-3 | Т, К | nFeFeB | nFe | NFe,PRED, 1012 cм-3 |  |  | 
 |  |  |  |  | DNNFeFeB |  | DNNFeFeB-Fe | 
 |  |  |  |  | трен. | Full | трен. | Full
1 | 2,0  0,4 | 300 | 1,214 | 1,195 | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 2,0
 |  | 320 | 1,204 | 1,148 | 6,6 | 1,9 | 16 | 19
 |  | 340 | 1,118 | 1,111 | 3,8 | 1,2 | 89 | 574
2 | 6,7  0,7 | 300 | 1,223 | 1,222 | 8,9 | 5,6 | 15 | 11
 |  | 320 | 1,183 | 1,182 | 1,2 | 0,4 | 10 | 32
 |  | 340 | 1,138 | 1,173 | 9,8 | 1,7 | 26 | 411
18
Результати передбачень мереж на експериментальних даних
Загалом результати для DNNFeFeB-Fe гірші ніж для DNNFeFeB

## Slide 19
Світлові вольт-амперні характеристики
Моделювали та досліджували саме відносні зміни параметрів :
визначали безпосередньо з вольт-амперних характеристик
19

## Slide 20
Вплив залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри
20

## Slide 21
21

## Slide 22
Вплив залізовмісних дефектів на характеристики сонячних елементів
22
Величини коефіцієнтів кореляції Пірсона (R) для відносних змін фотоелектричних параметрів та характеристик сонячних елементів
для двох типів освітлення

## Slide 23
23
Застосування алгоритмів машинного навчання до оцінки за фотоелектричними параметрами сонячного елемента

## Slide 24
Наприклад, передбачає використання моделі глибокої нейронної мережі, навчання якої проводилося для монохроматичного освітлення із використанням набору з 4 вхідних параметрів {, , , } та застосуванням аналізу головних компонент
Розмірність набору ознак {4, 5, 6, 7, 4:PC, 5:PC, 6:PC, 7:PC}
Тип освітлення {AM1.5, 940 нм}
Алгоритм {RF, GB, XGB, SVR, DNN}
Застосування алгоритмів машинного навчання до оцінки за фотоелектричними параметрами сонячного елемента
24
Розмірність | Значення
4 | {, , , }
5 | {, , , , }
6 | {, , , , , }
7 | {, , , , , , }
Розмірність | Значення
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 

## Slide 25
Результати тестування на синтетичних даних
25
-altered
T-altered
-altered
-altered

## Slide 26
Результати тестування на експериментальних даних
26

## Slide 27
Використання моделей комп’ютерного зору до оцінки
27

## Slide 28
Використання моделей комп’ютерного зору до оцінки
28
Струм короткого замикання
час
Змодельовані залежності (t) (а) та відповідні вейвлет-спектрограми для концентрацій заліза (б) та (в)
неперервне вейвлет перетворення
З використанням вейвлета Морле

## Slide 29
Тренувальні та тестові набори даних
29
Тренування
Тестування
набори ознак вейвлет спектрограм на виході моделей комп’ютерного зору
аугументовані зображення
розглядалися як окремі зразки
як остаточний прогноз
Медіанне значення
Набір значень прогнозів для зображень після аугментації
моделі навчалися на синтетичному наборі, тестувалися на змодельованому або експериментальному
частина експериментальних результатів використовувалася для навчання, а інша - для тестування моделей