|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зразок | T, K | Illumination time |  |  |  |  | NFe, 1017cm-3 | Час освітлення (насичення NFe), секунди |
| SC375\_3 | 340 | 200 | 13,38 | 0,41 | 0,64 | 14,23 | 38 - 39 | 200 |
| 250 | 13,49 | 0,58 | 0,89 | 14,76 |
| 300 | 13,70 | 0,68 | 0,65 | 14,84 |
| 320 | 200 | 16,48 | 1,42 | 1,03 | 18,51 | 60 - 63 | 200 - 250 |
| 250 | 21,47 | 1,74 | 2,68 | 24,90 |
| 300 | 125 | 12,82 | 0,58 | -0,24 | 13,12 | - | - |
| SC315\_2 | 340 | 35 | 12,63 | 13,16 | -185,81 | -116,84 | 13 – 20 | 35 - 45 |
| 40 | 9,30 | 12,52 | -179,47 | -121,74 |
| 50 | 12,62 | 13,88 | -229,92 | -148,28 |
| 320 | 30 | 12,65 | 8,17 | 28,37 | 42,53 | - | - |
| SC313\_2 | 340 | 90 | 16,87 | 9,84 | 5,84 | 29,43 | 47.5 – 48.6 | 90 - 120 |
| 120 | 17,11 | 9,98 | 5,97 | 29,83 |
| 320 | 120 | 21,88 | 17,30 | 2,98 | 37,33 | 51 - 60 | 120 - 140 |
| 140 | 18,81 | 14,87 | 2,66 | 32,73 |
| 300 | 140 | 20,36 | 16,91 | 1,14 | 34,58 | - | - |
| SC320 | 340 | 90 | 5,46 | 0,18 | -0,34 | 5,31 | 5.2 – 5.4 | 90 - 120 |
| 120 | 5,62 | -0,48 | -0,62 | 4,58 |
| 320 | 90 | 5,70 | -0,08 | -0,54 | 5,12 | 8.2 – 9.1 | 90 - 120 |
| 100 | 7,18 | 0,07 | -0,79 | 6,51 |
| 120 | 4,15 | -0,72 | 0,30 | 3,74 |
| SC338\_3 | 340 | 35 | 6,06 | 5,73 | -2,97 | 8,82 | 3.3 – 3.7 | 35 - 80 |
| 40 | 9,07 | 9,13 | -2,93 | 14,95 |
| 80 | 2,26 | 2,50 | -0,52 | 4,21 |
| 320 | 50 | - | - | - | - | - | - |

