Слайд 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шановні голово та члени спеціалізованої вченої ради, мене звати Завгородній Олексій Володимирович, до Вашої уваги доповідь за результатами дисертаційної роботи на тему «Дослідження методами машинного навчання залізовмісних дефектів у кремнієвих n+-p-p+ структурах». Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики Оліх Олег Ярославович.

Слайд 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

На сучасному етапі розвитку людства однією з нагальних потреб є розвиток відновлювальної енергетики. Серед найбільш поширених шляхів вирішення цього завдання є використання фотоелектричних перетворювачів. В свою чергу, основою галузі є кремнієві сонячні елементи, які складають понад 90% світового ринку фотоелектричних перетворювачів. Водночас, ефективність таких елементів істотно обмежується наявністю домішок, серед яких особливу роль відіграють атоми заліза. Залізо формує глибокі енергетичні рівні у забороненій зоні кремнію, активізує рекомбінаційні процеси та зменшує час життя носіїв заряду, що безпосередньо впливає на фотоелектричні параметри сонячних елементів. У зв’язку з цим актуальним є створення швидких, дешевих та неруйнівних методів кількісної оцінки концентрації заліза.

Слайд 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Традиційні методи характеризації дефектів, такі як перехідна спектроскопія глибоких рівнів, інфрачервона Фур’є-спектроскопія тощо, хоча й забезпечують високу точність, мають низку суттєвих обмежень. А саме: необхідність спеціальної підготовки зразків, потреба висококваліфікованого персоналу, чутливість лише до певних типів дефектів, висока вартість обладнання, довготривалість експериментів та потреба у використанні нетрадиційних умов експерименту.

Слайд 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

У даній роботі запропоновано альтернативний підхід, що базується на використанні стандартних вольт-амперних характеристик сонячних елементів у поєднанні з методами машинного навчання, здатними виявляти приховані кореляції між фізичними параметрами та концентрацією дефектів.

Слайд 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Метою роботи було вивчення впливу залізовмісних дефектів на властивості кремнієвих сонячних елементів в широкому діапазоні зовнішніх умов та параметрів структур; розробка методик характеризації дефектів на основі аналізу вольт-амперних характеристик із застосуванням алгоритмів машинного навчання. Предметом дослідження були закономірності впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри кремнієвих сонячних елементів; розробка методик прогнозування концентрації заліза з використанням алгоритмів машинного навчання та моделей комп’ютерного зору. Об’єктом дослідження були кремнієві сонячні елементи n⁺-p-p⁺ типу з домішками заліза

Слайд 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

У роботі використано комплекс взаємодоповнюючих експериментальних та чисельних методів дослідження. Чисельне моделювання в пакеті SCAPS-1D застосовувалося для аналізу впливу залізовмісних дефектів на фотоелектричні параметри та для формування синтетичної бази даних. Експериментальна частина базувалася на вимірюванні вольт-амперних характеристик та кінетики струму короткого замикання після дисоціації пар FeB. Для кількісної оцінки концентрації заліза використовувалися алгоритми машинного навчання та моделі комп’ютерного зору.

Слайд 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Під час моделювання були розглянуті два варіанти розрахункової моделі кремнієвого сонячного елемента. Фактично, друга модель є удосконаленим варіантом першої, вона має ширший діапазон зміни параметрів та враховує більш точні температурні залежності параметрів кремнію, інформація про які з’явилася в літературі після розробки та використання першої моделі. При моделюванні варіювалися такі параметри як: товщина бази, концентрація бору в базі, концентрація домішкового заліза, яка була рівномірно розподілена в базі та BSF шарі, температура. А також варіювалися типи освітлення для другої моделі.

Слайд 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для першої моделі були отримані темнові ВАХ, які ми далі апроксимували за допомогою дводіодної моделі, шуканими параметрами були фактор неідеальності та струми насичення. Друга модель була використана для отримання ВАХ в умовах освітлення або сонячним або монохроматичним випромінюванням. В цьому випадку визначалися струм короткого замикання Isc, напруга розімкнутого кола Voc, фактор форми FF та ефективність фотоелектричного перетворення η.

Слайд 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCAPS в автоматичному режимі враховує температурні залежності загального вигляду тільки для досить обмеженого кола параметрів матеріалу, тому враховувалися додатково перелічені на слайді температурні та концентраційні залежності кремнію.

Слайд 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Під час чисельного моделювання розглядалися два характерні стани заліза: коли всі атоми займають міжвузлове положення та коли більшість атомів заліза утворюють пари з бором. При цьому просторовий розподіл кожного типу дефектів в p- та p+-шарах є неоднорідним і визначається положенням рівня Фермі EF та може бути розрахований з врахуванням наступного виразу на слайді. Варто зазначити, що для другої розрахункової моделі оцінювалися саме відносні зміни фотоелектричних параметрів.

Слайд 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для оцінки надійності результатів моделювання проводилися експериментальні дослідження. В експерименті використовувалися зразки які були виготовлені з кремнієвої пластини p-типу, легованої бором, товщиною 380 мікрон. Емітер тобто n+-шар мав товщину 0,7 мікрон та був сформований шляхом дифузії фосфору. На передній поверхні були сформовані плівки SiO2 і Si3N4 як антивідбивні та пасивуючі шари. Суцільні контакти були створені методом магнетронного розпилення на задній і передній поверхнях, площа зразків становила 1×1 см2.  Значення концентарції заліза були визначені за допомогою методології, що базувалася на вимірюванні кінетики струму короткого замикання після інтенсивного освітлення галогеновою лампою.

Слайд 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одним із ключових діагностичних параметрів у фізиці напівпровідникових пристроїв є фактор неідеальності через його взаємозв’язок з домінуючими механізмами рекомбінації та динамікою дефектів. З урахуванням двох конфігурацій дефектів було змодельовано більше 15 тисяч структур для першої розрахункової моделі. Загалом була розглянута залежність семи факторів неідеальності від умов навколишнього середовища та параметрів центрів рекомбінації в структурі.

Слайд 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Було показано, що фактор неідеальності визначається не лише концентрацією домішки, а й її електричним станом та просторовим розподілом. Основний внесок у рекомбінаційні процеси в області просторового заряду вносять іонізовані міжвузлові атоми заліза, а залежності фактора неідеальності від температури та рівня легування зумовлені ймовірністю заповнення рівня Fei дірками. Виявлено, що зі зростанням концентрації заліза спостерігається майже лінійне зростання фактора неідеальності, окрім випадків, коли рівень Fei заповнений електронами. В останньому випадку домінує власна рекомбінація, а фактор неідеальності різко зменшується.

Слайд 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виявлена також залежність фактора неідеальності від товщини бази сонячного елемента. Зокрема, фактор неідеальності зменшується коли товщина бази стає більшою за довжину дифузії неосновних носіїв заряду, тобто на значення фактору неідеальності впливають процеси, що відбуваються і в квазінейтральній області. У випадку співіснування пар FeiBs та неспарених атомів заліза, фактор неідеальності може бути вищим, ніж у випадку, коли наявні окремі атоми заліза. Отже, зміна фактора неідеальності після дисоціації пар FeiBs може бути використана для оцінки концентрації заліза в КСЕ.

Слайд 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------З іношого боку, моделювання та експериментальні дослідження показали, що зміни стану залізовмісних дефектів у кремнієвих сонячних елементах можуть суттєво впливати на основні фотоелектричні параметри. Найбільш чутливим до змін концентрації заліза є струм короткого замикання, особливо при використанні монохроматичного освітлення. Встановлено, що відносна зміна струму короткого замикання монотонно зростає з підвищенням концентрації заліза, а її знак та величина залежать від рівня легування бором.

Слайд 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Встановлено, що відносні зміни ефективності та напруги розімкнутого кола можуть використовуватися як додаткові діагностичні параметри для оцінки забруднення залізом, але їхня інформативність обмежується при низьких рівнях легування бором (< 10 16см-3) через немонотонний характер змін при збільшенні концентрації заліза. Результати свідчать про те, що потенційна точність оцінки концентрації заліза залежить від рівня легування бази: при концентрації бору близько 10 16см-3 точність оцінки є мінімальною, тоді як зменшення або збільшення концентрації бору збільшує вплив концентрації заліза на відносні зміни струму короткого замикання. Вплив товщини бази на фотоелектричні параметри є незначним у порівнянні з впливом ступеня легування та температури.

Слайд 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отже, ми проаналізували вплив вмісту заліза на той чи інший параметр, а для розв’язку оберненої задачі (тобто оцінка концентрації заліза за параметрами фотоелектричного перетворення та характеристиками сонячного елемента) можуть бути використані алгоритми машинного навчання. Щоб зрозуміти який набір дескрипторів треба для ефективної оцінки концентрації заліза методами машинного навчання була досліджена ступінь кореляції змін фотоелектричних параметрів. Також була показана доцільність застосування аналізу головних компонент (або PCA), який зменшує кількість змінних, зберігаючи при цьому максимальну пояснену дисперсію (наприклад . Встановлено, що для оцінки концентрації заліза з використанням змін фотоелектричних параметрів найефективніше буде використовувати набори дескрипторів що обведені червоним в таблиці.

Слайд 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Наступним кроком в дослідженні був розроблений машинно-орієнтований підхід для швидкої оцінки концентрації заліза у кремнієвих сонячних елементах на основі фактора неідеальності, температури, товщини бази та рівня легування. Для оцінки концентрації забруднюючого заліза були створені дві окремі DNN, з різними наборами вхідних даних: перша модель, використовувала як дескриптори товщину бази, логарифм концентрації бору, температуру та фактор неідеальності для стану, в якому співіснують комплекси FeiBs та міжвузлові атоми Fei, друга модель, додатково до вже згаданих параметрів, розглядала фактор неідеальності для стану, при якому в сонячному елементі наявні тільки міжвузлові атоми заліза.

Слайд 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Окрім відносної квадратичної похибки та її середнього значення як функції втрат в дослідженні використовували як метрики ефективності - коефіцієнт кореляції Пірсона, про який вже згадували та коефіцієнт детермінації. Для оптимізації архітектури та гіперпараметрів DNN було застосовано двоетапне налаштування. На першому етапі здійснювався гратковий пошук, що дозволяло звузити простір пошуку та визначити найбільш перспективні конфігурації. На другому етапі для більш точного налаштування використовували випадковий пошук, що забезпечувало ефективний пошук раціонального поєднання параметрів моделі. Початковий простір пошуку гіперпараметрів наведений на слайді. Загалом було три набори даних – тренувальний, про який вже згадували, тестовий, що містив набори ВАХ де один з параметрів відрізнявся від тренувального набору та Full набір, для тренування моделей та тестування на експериментальних даних.

Слайд 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

На слайді наведені отримані раціональні гіперпараметри, результати 10-ти кратної перехресної перевірки та результати тестування. Як видно з наведених результатів для мережі з 4 вхідними вузлами збільшення кількості даних покращує якість тренування. З іншого боку, при використанні двох значень фактора неідеальності спостерігається значне зменшення похибки MSRE, однак збільшення кількості даних не покращує якість навчання.

Слайд 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо дивитися на результати першої моделі (зліва), то для B-altered, найбільше значення MSRE = 1,06 пов’язане переважно з невеликою кількістю випадків, для яких SRE > 20, тоді як для 54% випадків SRE < 0,05. Найгірші результати прогнозування, як і очікувалося, спостерігаються для тестового набору All-altered. Водночас, для набору Fe-altered, який найбільше наближений до реальних умов експлуатації, значення коефіцієнтів R2 та R залишаються високими.

Для другої моделі максимальне SRE не перевищує одиниці навіть для набору даних All-altered, а SRE нижче 0,02 для 93%, 92%, 73% і 97% випадків у наборах даних T-altered, d-altered, B-altered та Fe-altered відповідно. Слід зазначити, що для тестового набору даних Fe-altered як R2, так і R дорівнюють 0,999.

Слайд 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

На слайді наведені результати апроксимації реальних ВАХ та передбачень глибоких нейронних мереж. Прогностична здатність моделей знаходиться на задовільному рівні. Результати, отримані під час експериментальної перевірки, підтверджують тенденції, виявлені в результаті аналізу змодельованих ВАХ. Найбільші похибки спостерігаються у випадках низьких концентрацій бору та високих температур (T > 320 K), що пов’язано зі зменшенням рекомбінації за механізмом Шоклі-Ріда-Холла порівняння з власною рекомбінацією. Перевірка методики на реальних ВАХ показала, що DNN слід тренувати на значеннях NB, що відповідають рівню легування зразків. Найменші похибки прогнозу концентрації заліза було отримано для моделей, що використовували чотири ознаки і тренувались на повному наборі даних.