## Slide 1
ВПЛИВ УМОВ ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР КРЕМНІЙ-ПОЛІМЕР.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фізичний факультет
Кафедра загальної фізики
Кваліфікаційна робота бакалавра
студента 4 курсу
Денис КАЛЮЖНИЙ

## Slide 2
Дослідження полягає у комплексному вивченні впливу умов виготовлення на електрофізичні властивості структур кремній-полімер з використанням сучасних методів дослідження.

## Slide 3
1. Травлення кремнію в 30%-розчині HF протягом 15 c.
2. Промивання пластини в дистильованій воді.
3. Нанесення розчину PEDOT:PSS.
4. Спінінгування на протязі 30 с зі швидкістю обертання ω.
5. Витримка зразків при кімнатній температурі тривалістю td .
6. Відпал при температурі 140 °С на протязі 15 хв.
7. Вакуумне напилення срібного контакту на полімерну плівку.
8. Відколювання запилених країв структур.
9. Втирання контакту ZnGa.
МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ:

## Slide 4
ВОЛЬТ-ФАРАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типові вольт-фарадні характеристики досліджуваних структур.

## Slide 5
Величини висоти бар’єру.
Величини початку ефективної інжекції дірок.

## Slide 6
ЧАСТОТНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ІМПЕДАНСУ

## Slide 7
Величини висоти бар’єру.
Типові залежності оберненої ємності.

## Slide 8
ВОЛЬТ-АМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Slide 9
Величини фактору неідельності.

## Slide 10
Величини шунтуючого опору.
Величини послідовного опору.

## Slide 11
ЧАСТОТНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ЄМНОСТІ

## Slide 12
Розподіл густини станів пасток у досліджуваних зразках.

## Slide 13
ВИСНОВКИ
1. Проведено експериментальне дослідження впливу швидкості спінінгування, часу ізотермічної витримки при кімнатній температурі та застосування ультразвукової обробки на електрофізичні параметри структур кремній-PEDOT:PSS.
2. Виявлено, що збільшення швидкості спінінгування від 3000 об/хв до 5000 об/хв призводить до зменшення діелектричного прошарку, шунтуючого опору, зростання напруги ефективної інжекції дірок та концентрації більш глибоких пасток в околі границі розділу.
3. Зростання часу ізотермічної витримки може викликати зменшення впливу діелектричного шару та концентрації мілких пасток, збільшення пікової напруги для
ємності при прямому зміщенні, фактору неідеальності та послідовного опору
4. Показано, що ультразвукова обробка більш ефективна у випадку структур з більш тонким полімерним шаром. Зокрема в цьому випадку використання акустичних хвиль може бути причиною зменшення висоти бар’єру, фактору неідеальності, шунтуючого опору, збільшення концентрації мілких пасток та їхню перебудову, а також (при застосуванні повздовжніх коливань) зменшення напруги ефективної інжекції дірок і зростання послідовного опору.