## Slide 1: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Фізичний факультет Кафедра загальної фізики ОСОБЛИВОСТІ ЗАРЯДОПЕРЕНОСУ У ФОТОПРИЙМАЧАХ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ СuS-A2B6
Кваліфікаційна робота бакалавра
студента 4 курсу
Полонського Богдана
Науковий керівник:
доцент, канд. фіз.-мат. наук
Оліх Олег Ярославович

## Slide 2: Структура p-СuS-n-CdSe
СdSe
Товщина-7мкм
CuS
Товщина-15нм

## Slide 3: Схема установки
При діапазоні температур 290-340K
1.ультрафіолетовий світлодіод(з довжиною хвилі λ=400 нм), 2.термоелемент Пельтьє,3.джерело живлення, 4.експериментальна комірка, 5.генератор високих частот, 6.диференційна термопара, 7.вольтметр(термопари), 8.вольтметр, 9.амперметр, 10.ЦАП(цифровий аналоговий перетворювач), 11. комп’ютер.

## Slide 4: Параметри ультразвукової обробки
Позначення УЗО | Відносна інтенсивність | Тривалість обробки, год | Температура зразка під час обробки, К
UST1 | 0,25 | 2 | 300
UST2 | 0,56 | 2 | 300
UST3 | 1 | 4 | 340

## Slide 5: Прямі гілки ВАХ

## Slide 6: Прямі ВАХ виміряні в темряві (1) та при освітленні (2) при температурі 292 К.

## Slide 7: Температурна залежність параметра тунелювання вихідного зразка у темряві (1) та при освітленні (2).

## Slide 8: Температурна залежність струму насичення вихідного зразка у темряві (1) та при освітленні (2)

## Slide 9: Температурна залежність шунтуючого опору вихідного зразка у темряві (1) та при освітленні (2).

## Slide 10: Залежність послідовного опору фотоприймача від оберненої температури
,

## Slide 11: Температурні залежності параметра тунелювання для структур на різних стадіях ультразвукової обробки та відпалу

## Slide 12: Параметри, визначені з прямих гілок ВАХ
 | Вихідний зразок | UST1 | UST2 + відпал | UST3 | UST3 + старіння
α, В-1 | 23,2±0,3 | 23,4±0,3 | 23,0±0,3 | 22,1±0,3 | 23,3±0,3
, 10-2 К-1 | 6,6±0,2 | 5,6±0,2 | 6,4±0,2 | 6,0±0,2 | 6,2±0,2
І00, 10-17 А | 0,20±0,05 | 3,2±0,1 | 0,30±0,08 | 1,2±0,2 | 0,5±0,1
ЕR, еВ | 0,18±0,01 | 0,13±0,02 0,24±0,02 | 0,17±0,01 | 0,10±0,02 0,22±0,02 | 0,17±0,01
RS0, Ом | 0,43±0,08 | 3,4±0,2 0,04±0,02 | 0,64±0,08 | 9,3±0,8 0,11±0,04 | 0,68±0,08

## Slide 13: Температурні залежності шунтуючого опору

## Slide 14: Зворотні гілки ВАХ

## Slide 16
ТУНЕЛЬНО-РЕКОМБІНАЦІЙНИЙ СТРУМ

## Slide 17
СТРУМ ОБМЕЖЕНИЙ ЗАХОПЛЕНИМ ЗАРЯДОМ

## Slide 18: Параметри, визначені зі зворотніх гілок ВАХ
 | Вихідний зразок | UST1 | UST2 + відпал | UST3 | UST3 + старіння
Vd, В | 0,60±0,05 | 0,62±0,05 | 0,61±0,05 | 1,01±0,1 | 0,91±0,8
Et, мeB | 26±3 | 26±3 | 28±3 | 39±6 | 38±5
TС, K | 1020±30 | 1130±50 | 870±30 | 750±70 | 820±50
Ex, eB | 0,47±0,04 | 0,32±0,02 | 0,43±0,05 | 0,30±0,02 | 0,47±0,05

## Slide 19
Висновки
1. В роботі проведено аналіз механізмів перенесення заряду в структурах CuS1.8 – CdSe. Показано, що при малих зміщеннях переважаючим є тунельно-рекомбінаційних механізм, а при великих – струм обмежений захопленим зарядом (зворотне зміщення) або омічний струм (пряме зміщення).
2. Експериментально досліджено вплив ультразвукової обробки на параметри структур CuS1.8 – CdSe. Зокрема виявлено, що при перевищенні інтенсивністю ультразвуку певного порогового значення відбуваються незворотні зміни величини тунельно-рекомбінаційного струму.
3. Показано, що виявлені залишкові та оборотні акусто-індуковані зміни параметрів пов’язані зі змінами енергетичної структури рівнів, пов’язаних з дефектами.