## Slide 1
X Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
26-30 травня, 2025, Ужгород
Застосування моделей комп’ютерного зору до оцінки концентрації заліза у кремнієвих сонячних елементах
Оліх Олег, Завгородній Олексій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13
olegolikh@knu.ua, nevermor464@gmail.com

## Slide 2
МЕТА
НОВИЗНА
Характеризація дефектного складу сонячних елементів
Визначення концентрації заліза з використанням ШІ та кінетики струму короткого замикання
Підвищення ефективності та довговічності
Оптимізація виробництва
Використання вейвлет-перетворення для побуди залежності ISC(t) у вигляді зображення
Використання Transfer Learning для задачі визначення концентрації Fe у кремнієвих сонячних елементах
Можливість роботи з малими тренувальними вибірками
2

## Slide 3
МЕТОДИКА РОБОТИ
Додатково враховані температурні та концентраційні залежності:
  коефіцієнту поглинання [AIP Advances 5 067168];
  ефективних мас вільних носіїв
  [O’Mara Handbook of semiconductor silicon technology 1990];
  теплових швидкостей носіїв [J. Appl. Phys 67 2944];
  ширини забороненої зони за Пасслером [Phys. Rev. B 66 085201];
  коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації
  [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 235 111467];
  коефіцієнтів Оже-рекомбінації [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 234 111428];
  звуження забороненої зони внаслідок легування [Phys. Rev. B. 116 194505];
  густини станів поблизу границь дозволених зон [J. Appl. Phys 115 093705];
  рухливості електронів та дірок за теорією Классена [Solid-State Electron. 35 953];
  параметрів дефектних рівнів [Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 187 263–272].
SCAPS 3.3.11
3

## Slide 4
(1)
(2)
(1)
(2)
4

## Slide 5
5

## Slide 6
Відповідність між істинними та передбаченими концентраціями заліза для різних концентрацій бору.
Структура регресійної моделі: 1000 – 128 – 64 – 32 – 1,
Функція активації на всіх схованих шарах - ReLU,
Оптимізатор - Adam, Для всіх моделей під час навчання - 800 епох
6

## Slide 7
Метрики NB , см-3 | MSE, 10-3 | MAPE, % | R2
1015 | 4.3 | 14.1 | 0.976
1.778 ⅹ 1015 | 7.5 | 20.3 | 0.958
3.162 ⅹ 1015 | 5.0 | 15.6 | 0.967
5.623 ⅹ 1015 | 12.9 | 21.8 | 0.955
1016 | 49.6 | 69.2 | 0.735
1.778 ⅹ 1016 | 10.4 | 26.5 | 0.958
3.162 ⅹ 1016 | 16.9 | 27.4 | 0.927
5.623 ⅹ 1016 | 15.9 | 23.4 | 0.902
1017 | 13.4 | 24.0 | 0.931
Метрики NB , см-3 |  | MAPE, % | R2
1015 | 4.3 | 14.1 | 0.976
1.778 ⅹ 1015 | 7.5 | 20.3 | 0.958
3.162 ⅹ 1015 | 5.0 | 15.6 | 0.967
5.623 ⅹ 1015 | 12.9 | 21.8 | 0.955
1016 | 49.6 | 69.2 | 0.735
1.778 ⅹ 1016 | 10.4 | 26.5 | 0.958
3.162 ⅹ 1016 | 16.9 | 27.4 | 0.927
5.623 ⅹ 1016 | 15.9 | 23.4 | 0.902
1017 | 13.4 | 24.0 | 0.931
7

## Slide 8
Висновки
8
1. Для отримано високі значення коефіцієнта детермінації ( = 0.902–0.976) та низькі середні абсолютні відносні похибки (MAPE = 14–27 %).
2. Для концентрації бору спостерігається різке погіршення якості прогнозу: MAPE зростає до 69.2%, а знижується до 0.735. Даний результат корелює з нашим попереднім дослідженням [O. Olikh, O. Zavhorodnii. Mater. Sci. Eng. B. 317, 118192 (2025)].
3. Завдяки аугментації (повороти, віддзеркалення) вдалося суттєво збільшити обсяг тренувальної вибірки (з 25 зображень до 150 для кожної ) і досягти високої точності навіть при малій кількості оригінальних даних.