## Slide 1
X Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
26-30 травня, 2025, Ужгород
Застосування моделей комп’ютерного зору до оцінки концентрації заліза у кремнієвих сонячних елементах
Завгородній Олексій, Оліх Олег
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13
nevermor464@gmail.com, olegolikh@knu.ua

## Slide 2
МЕТА
НОВИЗНА
Характеризація дефектного складу сонячних елементів
Визначення концентрації заліза з використанням машинного навчання та кінетики струму короткого замикання
Підвищення ефективності та довговічності
Оптимізація виробництва
Використання вейвлет-перетворення для побуди залежності ISC(t) у вигляді зображення
Використання Transfer Learning для задачі визначення концентрації Fe у кремнієвих сонячних елементах
Можливість роботи з малими тренувальними вибірками
2

## Slide 3
3
• При інтенсивному освітлення пари FeB в сонячному елементі дисоціюють струм короткого замикання зменшується
• Моделювання структури типу
• У темряві пари FeB утворюються знову струм короткого замикання збільшується
• Кінетика релаксації струму короткого замикання залежить від концентарції домішкового заліза
940 нм ()
Моделювання кінетики струму короткого замикання Isc(t)
Short circuit current
time

## Slide 4
Додатково враховані температурні та концентраційні залежності:
  коефіцієнту поглинання [AIP Advances 5 067168];
  ефективних мас вільних носіїв
  [O’Mara Handbook of semiconductor silicon technology 1990];
  теплових швидкостей носіїв [J. Appl. Phys 67 2944];
  ширини забороненої зони за Пасслером [Phys. Rev. B 66 085201];
  коефіцієнта міжзонної випромінювальної рекомбінації
  [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 235 111467];
  коефіцієнтів Оже-рекомбінації [Sol. Energy Mater. Sol. Cells 234 111428];
  звуження забороненої зони внаслідок легування [Phys. Rev. B. 116 194505];
  густини станів поблизу границь дозволених зон [J. Appl. Phys 115 093705];
  рухливості електронів та дірок за теорією Классена [Solid-State Electron. 35 953];
  параметрів дефектних рівнів [Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 187 263–272].
SCAPS 3.3.11
4
Використання залежностей Isc(t) для створення вейвлет-спектрограм
Моделювання кінетики струму короткого замикання Isc(t)

## Slide 5
5
Параметри вейвлет-перетворення:
Обраний фіксований масштаб (scale) → 27
Обраний частотний зсув (w) → 2
Обраний крок масштабування (s) → 1
Використання залежностей Isc(t) для створення вейвлет-спектрограм

## Slide 6
Використання Transfer learning для аналізу вейвлет-спектрограм
6
25
(оригінальних)
125
(трансформованих)
1000 класів

## Slide 7
Використання Transfer learning для аналізу вейвлет-спектрограм
7
1000 значень, що відповідають 1000 класам
3 схованих шари
Структура регресійної моделі: 1000 – 128 – 64 – 32 – 1,
Функція активації на всіх схованих шарах - ReLU,
Оптимізатор - Adam, Для всіх моделей під час навчання - 800 епох
На всіх схованих шарах – регуляризація L2

## Slide 8
8
Результати тестування натренованих регресійних моделей
Для тестування мереж використовували 10 вейвлет-спектрограм, що відповідали 10 концентраціям заліза, які не використовувалися в тренувальному наборі
Тренувальні
Тестові

## Slide 9
Метрики NB , см-3 | MSE, 10-3 | MAPE, % | R2
1015 | 4.3 | 14.1 | 0.976
1.778 ⅹ 1015 | 7.5 | 20.3 | 0.958
3.162 ⅹ 1015 | 5.0 | 15.6 | 0.967
5.623 ⅹ 1015 | 12.9 | 21.8 | 0.955
1016 | 49.6 | 69.2 | 0.735
1.778 ⅹ 1016 | 10.4 | 26.5 | 0.958
3.162 ⅹ 1016 | 16.9 | 27.4 | 0.927
5.623 ⅹ 1016 | 15.9 | 23.4 | 0.902
1017 | 13.4 | 24.0 | 0.931
Метрики NB , см-3 |  | MAPE, % | R2
1015 | 4.3 | 14.1 | 0.976
1.778 ⅹ 1015 | 7.5 | 20.3 | 0.958
3.162 ⅹ 1015 | 5.0 | 15.6 | 0.967
5.623 ⅹ 1015 | 12.9 | 21.8 | 0.955
1016 | 49.6 | 69.2 | 0.735
1.778 ⅹ 1016 | 10.4 | 26.5 | 0.958
3.162 ⅹ 1016 | 16.9 | 27.4 | 0.927
5.623 ⅹ 1016 | 15.9 | 23.4 | 0.902
1017 | 13.4 | 24.0 | 0.931
9
Результати тестування натренованих регресійних моделей
де - середнє з усіх істинних

## Slide 10
Метрики NB , см-3 | MSE, 10-3 | MAPE, % | R2
1015 | 4.3 | 14.1 | 0.976
1.778 ⅹ 1015 | 7.5 | 20.3 | 0.958
3.162 ⅹ 1015 | 5.0 | 15.6 | 0.967
5.623 ⅹ 1015 | 12.9 | 21.8 | 0.955
1016 | 49.6 | 69.2 | 0.735
1.778 ⅹ 1016 | 10.4 | 26.5 | 0.958
3.162 ⅹ 1016 | 16.9 | 27.4 | 0.927
5.623 ⅹ 1016 | 15.9 | 23.4 | 0.902
1017 | 13.4 | 24.0 | 0.931
Метрики NB , см-3 |  | MAPE, % | R2
1015 | 4.3 | 14.1 | 0.976
1.778 ⅹ 1015 | 7.5 | 20.3 | 0.958
3.162 ⅹ 1015 | 5.0 | 15.6 | 0.967
5.623 ⅹ 1015 | 12.9 | 21.8 | 0.955
1016 | 49.6 | 69.2 | 0.735
1.778 ⅹ 1016 | 10.4 | 26.5 | 0.958
3.162 ⅹ 1016 | 16.9 | 27.4 | 0.927
5.623 ⅹ 1016 | 15.9 | 23.4 | 0.902
1017 | 13.4 | 24.0 | 0.931
9
Результати тестування натренованих регресійних моделей
Взято з статті [O. Olikh, O. Zavhorodnii. Mater. Sci. Eng. B. 317, 118192 (2025)]

## Slide 11
10
2. Для концентрацій бору в діапазоні отримано високі значення коефіцієнта детермінації (та низькі середні абсолютні відносні похибки (14–27)% з урахуванням того, що використовували малу тренувальну вибірку з 25 сонячних елементів для кожної з концентрацій бору.
Висновки
1. Запропонована нова методика, що дозволяє перетворювати фізичні залежності на вейвлет-спектрограми, які можна надалі використовувати в попередньо навчених моделях комп'ютерного зору для розв’язання кількісних фізичних задач; підхід є універсальним та може бути застосований для інших задач фізики напівпровідників.
3. Методика має багато шляхів вдосконалення: від моделювання більшої кількості концентрацій заліза в заданому інтервалі до тюнінгування гіперпараметрів регресійних моделей.
4. Змодельовані залежності струму короткого замикання від часу можна замінити на експериментальні, враховуючі відносно високі результати на малій вибірці даних.