## Slide 1: АКУСТО-ІНДУКОВАНІ ЕФЕКТИ В РАДІАЦІЙНО-ОПРОМІНЕНИХ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ
студент 6 курсу
Пристай-Фєнєнков Орест Віталійович
Науковий керівник:
доцент, канд. фіз.-мат. наук
Оліх Олег Ярославович

## Slide 2
Мета роботи: дослідження впливу радіаційного опромінення та ультразвукового навантаження на параметри сонячних елементів
Кремнієві перетворювачі сонячної енергії це один з найпоширеніших елементів альтернативної енергетики. Як і для будь якого напівпровідника ефективність властивостей структури визначається дефектним складом. Одним із шляхів впливу на дефекти є ультразвукове навантаження

## Slide 3: ЗРАЗКИ
Зразки | Тип опромінення | Доза/Флюенс
SC0 | Відсутній | -
SCg6 | γ-опромінення 60Co | рад
SCg7 | γ-опромінення 60Co | рад
SCn | реакторні нейтрони | 
Зразки | Тип опромінення | Доза/Флюенс
SC0 | Відсутній | -
SCg6 | γ-опромінення 60Co | 
SCg7 | γ-опромінення 60Co | 
SCn | реакторні нейтрони | 
Al
Si: P, n= ,
Si: B, p= ,
Al
S=2см2

## Slide 4: МЕТОДИКА ВИМІРЮВАНЬ
Прямі ВАХ в діапазоні струму до 2А
Температурний діапазон: 290-340К
Режим освітлення:
  Темрява
  Монохроматичне, 900 нм
Акустичне навантаження
  Поперечні хвилі
  Частота 4,24 МГц
  Інтенсивність до 0,5 Вт/
ВАХ
~UУЗ
1
2
3
1- Сонячний елемент, 2- екран, 3-п’єзоелемент
hν

## Slide 5: ВАХ при темряві
Апроксимація виконувалась методом Диференціальної еволюції
Визначені параметри: I01, I02, n2, Rsh, RS
I(A)
U(B)
Експеримент
Апроксимація
I1
I2
Ish

## Slide 6: ВАХ при освітленні
Визначені параметри:
I01, I02, n2, Rsh, RS, Iph
Uoc - напруга холостого ходу
Isc - струм короткого замикання
- фактор заповнення
I(mA)
Експеримент
Апроксимація
U(B)
Uoc
Isc

## Slide 7: Дифузійний струм (I01)
- концентрація носіїв у власному НП
µ- рухливість
-концентрація акцепторних домішок
- час життя носіїв заряду в об’ємі
SC0
SCg6
SCg7
SCn
I01 (A)
1/kT (еВ)-1

## Slide 8: Вплив ультразвуку на I01
Без УЗ
З УЗ
Без УЗ
З УЗ
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
Зразок SC0
Зразок SCg6
I01(А)
I01(А)

## Slide 9: Вплив ультразвуку на I01
Без УЗ
З УЗ
Без УЗ
З УЗ
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
I01(А)
Зразок SCg7
Зразок SCn
I01(А)

## Slide 10: Вплив ультразвуку на
SC0
SC0 з УЗ
SCg6
SCg6 з УЗ
SCg7
SCg7 з УЗ
SCn
SCn з УЗ
T(K)

## Slide 11: Вплив ультразвуку на
17%
25%
38%
23%
Без УЗН
З УЗН
- час життя в об’ємі
-переріз захоплення електронів
-теплова швидкість
-концентрація дефектів

## Slide 12: Рекомбінаційний струм (I02)
- ширина ОПЗ
- переріз захоплення дірок
- час життя в ОПЗ
- енергетичне положення рівня
- середина
I02(А)
1/kT (еВ)-1
SC0
SCg6
SCg7
SCn

## Slide 13: Вплив УЗН на рекомбінацію
Без УЗН
УЗН (темрява)
УЗН (900nm)
(с)
(с)
(с)
SC0
SCg6
SCg7
SCn
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1

## Slide 14: Фактор не ідеальності (n2)
T(K)
n2
SC0
SCg6
SCg7
SCn

## Slide 15: Фактор не ідеальності (n2)
n2
n2
n2
n2
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
1/kT (еВ)-1
SC0
SCg6
SCg7
SCn
Без УЗН
УЗН (темрява)
УЗН (900nm)

## Slide 16: Шунтуючий опір (Rsh)
T(K)
Rsh (Ом)
SC0
SCg6
SCg7
SCn

## Slide 17: Шунтуючий опір (Rsh)
T(K)
T(K)
T(K)
T(K)
Rsh (Ом)
Rsh (Ом)
Rsh (Ом)
Rsh (Ом)
SC0
SCg6
SCg7
SCn
Без УЗН
УЗН (темрява)
УЗН (900nm)

## Slide 18: Струм короткого замикання Isc
R- коефіцієнт відбивання
- коефіцієнт поглинання
- довжина дифузії не основних носіїв заряду
T(K)
(А)
SC0
SCg6
SCg7
SCn

## Slide 19: Струм короткого замикання Isc
(А)
(А)
(А)
(А)
T(K)
T(K)
T(K)
T(K)
SC0
SCg6
SCg7
SCn
Без УЗН
З УЗН

## Slide 20: Напруга холостого ходу Uoc
T(K)
Uoc (B)
SC0
SCg6
SCg7
SCn

## Slide 21: Напруга холостого ходу Uoc
T(K)
T(K)
T(K)
T(K)
Uoc (B)
Uoc (B)
Uoc (B)
Uoc (B)
SC0
SCg6
SCg7
SCn
Без УЗН
З УЗН

## Slide 22: Висновки
Було експериментально досліджено вплив гамма і нейтронного опромінення на параметри сонячних елементів
Дослідили особливості впливу УЗН в залежності від ступеня опромінення на I01, I02, n2, Rsh, RS, Uoc, Isc,
Виявлено особливості впливу УЗН на I02, n2, Rsh від ступеня освітленості

## Slide 23: Дякую за увагу