## Slide 1: Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Фізичний факультет Кафедра загальної фізики
Вплив домішкового заліза на фактор неідеальності монокристалічних крЕмнієвих сонячних елементах
Студента 2-го курсу
Середи Артура Віталійовича
Науковий керівник
Оліх Олег Ярославович

## Slide 2: Мета роботи
Етапи даної роботи:
Симуляція ВАХ кремнієвих сонячних елементів.
Апроксимація відповідно до двох діодної моделі.
Аналіз отриманих залежностей. Визначення взаємо зв'язку між фактором неідеальності та концентрацією заліза.
Дослідження взаємозв’язку величини фактору неідеальності та концентрації заліза в кремнієвому сонячному елементі і подальшої розробки методу оцінки концентрації домішки шляхом аналізу вольт-амперних характеристик.

## Slide 3
NB=(1015 ÷1017) cм-3
NFe=(1010 ÷1013) cм-3
T = 290 ÷ 340 К
V = 0 ÷ 0,62 B
Досліджувана
структура зразка
та ВАХ

## Slide 4
Температурні залежності

## Slide 5
Fei
Fei , FeiBs
EFe = EV+0,394 еВ
тригональна симетрія
EFeB,A = EC-0,26 еВ
EFeB,D = EV+0,10 еВ,
орторомбічна симетрія
EFeB,A = EC-0,43 еВ
EFeB,D = EV+0,07 еВ.
см2,
см2.
A: σn = 2,510-15 см2, σр = 5,510-15 см2
D: σn = 410-13 см2, σр = 210-14 см2
SHR
SHR , B-B , Auger

## Slide 6
Штриховою та пунктирною лініями показані компоненти струму, пов’язані з рекомбінаційними процесами в області просторового заряду та квазінейтральній області відповідно.
Змоделювана ВАХ та результат її апроксимації
NA=1017 cм-3
NFe=1013 cм-3
T = 290 К.

## Slide 7
SHR , Fei

## Slide 8
SHR + B-B + Auger , Fei

## Slide 9
SHR , Fei + FeiBs

## Slide 10
SHR + B-B + Auger , Fei + FeiBs

## Slide 11: Висновки
Проведено моделювання величини фактору неідеальності кремнієвих кристалічних структур в температурному діапазоні 290-340 К для концентрацій бору (легуючої домішки) 1015-1017 см-3, та заліза (неконтрольованої домішки) 1010-1013 см-3.
Показано, що величина фактору неідеальності може бути оціночним параметром для визначення концентрації неконтрольованої домішки.
Отримано функціональну залежність між величиною фактору неідеальності та концентрацією заліза (для випадку наявності лише міжвузольного заліза при переважанні рекомбінації Шоклі-Ріда-Хола) та калібрувальні графіки взаємозв’зку параметрів температурних залежностей фактору неідеальності та концентрації заліза (при врахуванні утворення пар FeB та рекомбінації Оже та міжзонної).

## Slide 12: Дякую за увагу

## Slide 13
7a