## Slide 1: АКУСТО ІНДУКОВАНІ ЕФЕКТИ В РАДІАЦІЙНО-ОПРОМІНЕНИХ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ
студент 6 курсу
Пристай-Фєнєнков Орест Віталійович
Науковий керівник:
доцент, канд. фіз.-мат. наук
Оліх Олег Ярославович

## Slide 2
Мета роботи: дослідження впливу радіаційного опромінення та ультразвукового навантаження на параметри сонячних елементів

## Slide 3: ЗРАЗКИ
Зразки | Тип опромінення | Доза
SC0 | Відсутній | -
SCg6 | γ-опромінення | рад
SCg7 | γ-опромінення | рад
SCn | реакторні нейтрони | 
Зразки | Тип опромінення | Доза
SC0 | Відсутній | -
SCg6 |  | 
SCg7 |  | 
SCn | реакторні нейтрони | 
Al
Si: P, n=,
Si: B, p=,
Al

## Slide 4: МЕТОДИКА ВИМІРЮВАНЬ
Прямі ВАХ з силою струму до 2А
Температурний діапазон: 290-340К
Режим освітлення:
  Темрява
  Монохроматичне, 900 нм
  Монохроматичне, 600 нм
Акустичне навантаження
  Поперечні хвилі
  Частота 4,24 МГц
  Інтенсивність до 0,5 Вт/

## Slide 5: Методика
ВАХ при темряві
При освітленні
Отримуємо: I01, I02, n2, Rsh, RS,
Отримуємо: Voc, Iph, Pm,
I(A)
I(A)
V(B)
V(B)
ВАХ
Апроксимація
I01
I02
Ish

## Slide 6: Дифузійний струм (I1), ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ
SC0
SCg6
SCg7
SC n
ln(I01)
1/kT

## Slide 7: Вплив ультразвуку на I01