## Slide 1: АКУСТО ІНДУКОВАНІ ЕФЕКТИ В РАДІАЦІЙНО-ОПРОМІНЕНИХ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ
студент 6 курсу
Пристай-Фєнєнков Орест Віталійович
Науковий керівник:
доцент, канд. фіз.-мат. наук
Оліх Олег Ярославович

## Slide 2
Мета роботи: дослідження впливу радіаційного опромінення та ультразвукового навантаження на параметри сонячних елементів
Кремнієві перетворювачі сонячної енергії це один з найпоширеніших елементів альтернативної енергетики. Як і для будь якого напівпровідника ефективність властивостей структури визначається дефектним складом. Одним із шляхів впливу на дефекти є ультразвукове навантаження

## Slide 3: ЗРАЗКИ
Зразки | Тип опромінення | Доза/Флюенс
SC0 | Відсутній | -
SCg6 | γ-опромінення | рад
SCg7 | γ-опромінення | рад
SCn | реакторні нейтрони | 
Зразки | Тип опромінення | Доза/Флюенс
SC0 | Відсутній | -
SCg6 |  | 
SCg7 |  | 
SCn | реакторні нейтрони | 
Al
Si: P, n= ,
Si: B, p= ,
Al

## Slide 4: МЕТОДИКА ВИМІРЮВАНЬ
Прямі ВАХ в діапазоні струму до 2А
Температурний діапазон: 290-340К
Режим освітлення:
  Темрява
  Монохроматичне, 900 нм
Акустичне навантаження
  Поперечні хвилі
  Частота 4,24 МГц
  Інтенсивність до 0,5 Вт/
ВАХ
~VУЗ
1
2
3
1- Сонячний елемент, 2- фольга, 3-п’єзокристал

## Slide 5: ВАХ при темряві
Отримуємо: I1, I2, n2, Rsh, RS,
I(A)
V(B)
ВАХ
Апроксимація
I1
I2
Ish

## Slide 6: ВАХ при освітленні
Отримуємо додатково: Voc, Isc, Iph Pm, FF
I(mA)
ВАХ
Апроксимація
V(B)
Voc
Isc

## Slide 7: Дифузійний струм (I01)
- концентрація носіїв у власному НП
µ- рухливість
-концентрація акцепторних домішок
- час життя в об’ємі
-переріз захоплення електронів
-теплова швидкість
-концентрація дефектів
SC0
SCg6
SCg7
SCn
Lg(I01)
1/kT

## Slide 8: Вплив ультразвуку на I01
Без УЗ
З УЗ
Без УЗ
З УЗ
1/kT
1/kT
Lg(I01)
Lg(I01)
Зразок SC0
Зразок SCg6

## Slide 9: Вплив ультразвуку на I01
Без УЗ
З УЗ
Без УЗ
З УЗ
1/kT
1/kT
Lg(I01)
Lg(I01)
Зразок SCg7
Зразок SCn

## Slide 10: Вплив ультразвуку на
SC0
SC0 з УЗ
SCg6
SCg6 з УЗ
SCg7
SCg7 з УЗ
SCn
SCn з УЗ
T(K)

## Slide 11: Вплив ультразвуку на
17
25
57
22
31
7
100
101

## Slide 12: Рекомбінаційний струм (I02)
-ширина ОПЗ
1/kT
Lg(I02)
SC0
SCg6
SCg7
SCn

## Slide 13: Вплив ультразвуку на
Темнова
900nm
Темнова + УЗ
900nm + УЗ
Темнова
Темнова + УЗ
(с)
(с)
(с)
1/kT
1/kT
1/kT
1/kT

## Slide 14: Вплив ультразвуку на
-переріз захоплення електронів
- переріз захоплення дірок
-час життя в об’ємі
-енергія положення рівня
-середина

## Slide 15: Фактор не ідеальності (n2)
SC0
SCg6
SCg7
SCn
SC0
SCg6
SCg7
SCn
В темряві
900nm
T(K)
T(K)
n2
n2

## Slide 16: Фактор не ідеальності (n2)
Темнова
900nm
Темнова + УЗ
900nm + УЗ
n2
n2
n2
n2
Темнова
Темнова + УЗ
T(K)
T(K)
T(K)
T(K)

## Slide 17: Напруга холостого ходу Voc від опромінення
T(K)
Voc

## Slide 18: Напруга холостого ходу Voc
Voc
T(K)
SC0
SC0 з УЗ
SCg6
SCg6 з УЗ
SCg7
SCg7 з УЗ
SCn
SCn з УЗ

## Slide 19: Фотострум
Iph
T(K)
SC0
SC0 з УЗ
SCg6
SCg6 з УЗ
SCg7
SCg7 з УЗ
SCn
SCn з УЗ